Information required for SPMs expansion joints purchasing/ Информация, необходимая для приобретения компенсаторов ВПУ

Manufacturer:

| Item/Позиция | Required/Требование | Manufacturer’s comment/Комментарий производителя |
| --- | --- | --- |
| EJ material Материал компенсатора | Chloroprene rubber and nitrile rubber inner wall/ Внутренняя стенка из хлоропренового каучука и нитрильного каучука |  |
| Backing flange Боковые фланцы | S355J2G3 , hot dip galvanized, half moon, not integrated (picture is attached) горячее цинкование, полумесяц, не встроенный (изображение прилагается) |  |
| Working/design pressure Рабочее/номинальное давление | 19 bars |  |
| Hydrostatic test pressure for 2 hours/ Тестовое гидростатическое давление в течение 2 часов | 29 bars |  |
| Burst pressure/ Давление на разрыв | 78.4 bars |  |
| Vacuum for 15 min/ Вакуумное испытание в течение 15 минут | -0.85 bars |  |
| Operational temperature/ Температура эксплуатации | -20 to +82 deg. C |  |
| Operational service life/ Срок эксплуатации | Not less 5 years/ Не менее 5 лет |  |
| Recommended shelf life/ Рекомендованный срок годности | Not less 5 years/ Не менее 5 лет |  |
| Dimensions/Размеры | As per attached drawings/ В соответствии с чертежами |  |
| Hydrostatic pressure test and vacuum test/ Гидростатичнский и вакуумный тест | 3rd party shall witness and approve the test (ABS)/ Под надзором третьей стороны (ABS) |  |
| Studbolt tension [kN] for installation/ Натяжение шпильки [кН] при установке | to be provided by Manufacturer/ предоставляется производителем |  |
| Max. deformations under design pressure/ Макс. деформации при номинальном давлении | Compression/ Сжатие -10mm Extension/ Растяжение +10 mm Lateral/ Боковой ± 10 mm Angular/ Угловой 2˚ |  |
| Outside environment/ Окружающая среда | 100% humidity marine atmosphere and direct sun exposure/100% влажность морской атмосферы и прямое воздействие солнечных лучей |  |

Attachment/Приложение:

1) Drawing/Чертеж SPM CPC 1, SPM CPC 2 expansion joint 24"(575) x 600 ASA300

2) Drawing/Чертеж SPM CPC 3 expansion joint 24"(584) x 250 ASA 300

3) Picture of required backing flange/Фото требуемых боковых фланцев.